| Марка | ГОСТ | замена | сварив | штамп. | Описание | Термообр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АД0 | ГОСТ 4784-97 |  |  |  | алюминий технический |  |
| АД1 | ГОСТ 4784-97 |  |  |  | алюминий технический |  |
| АК6 | ГОСТ 4784-97 |  |  | Удов | крыльчатки вентиляторов, штамповки сложные, крепежные детали |  |
| АК8 | ГОСТ 4784-97 |  |  | Удов | крыльчатки вентиляторов, штамповки сложные, крепежные детали, детали авиатехники |  |
| АМг2 | ГОСТ 4784-97 |  | Отл | Отл | конструкции сварные-каркасы, рамы, планки, панели, кронштейны, шасси, профили, фланцы |  |
| АМг3 | ГОСТ 4784-97 |  | Отл | Отл | сварные конструкции сварные-каркасы, рамы, планки, панели, кронштейны, шасси, профили, фланцы |  |
| АМг4 | ГОСТ 4784-97 |  | Отл | Отл | конструкции сварные-каркасы, рамы, планки, панели, кронштейны, шасси, профили, фланцы |  |
| АМг5 | ГОСТ 4784-97 |  | Отл | Отл | конструкции сварные-каркасы, рамы, планки, панели, кронштейны, шасси, профили, фланцы |  |
| АМг6 | ГОСТ 4784-97 |  | Отл | Отл | конструкции сварные-каркасы, рамы, планки, панели, кронштейны, шасси, профили, фланцы |  |
| Амц | ГОСТ 4784-97 |  | Хор | Отл | кронштейны, корпуса, шасси приборов, рамы, кожухи, заклепки |  |
| БрА10Ж3Мц2 | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Антифрикционные детали, детали арматуры |  |
| БрА10Ж4Н4Л | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Детали химической и пищевой промышленности, а также детали, работающие при повышенных температурах |  |
| БрА10Мц2Л | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Антифрикционные детали, детали арматуры, работающие в пресной воде, жидком топливе и в паре при температуре до 250 град |  |
| БрА11Ж6Н6 | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Арматура, антифрикционные детали |  |
| БрА5 | ГОСТ 18175-78 |  |  |  | детали и конструкции коррозионно-стойкие |  |
| БрА7 | ГОСТ 18175-78 |  |  |  | детали и конструкции коррозионно-стойкие |  |
| БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Антифрикционные детали |  |
| БрА9Ж3Л | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Антифрикционные детали, детали арматуры |  |
| БрА9Ж4Н4Мц1 | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Арматура, для морской воды |  |
| БрА9Мц2Л | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Антифрикционные детали, детали арматуры, работающие в пресной воде, жидком топливе и в паре при температуре до 250 град |  |
| БрАЖ9-4 | ГОСТ 18175-78 |  |  |  | детали и конструкции коррозионно-стойкие |  |
| БрАЖМц10-3-1, 5 | ГОСТ 18175-78 |  |  |  | детали и конструкции коррозионно-стойкие |  |
| БрАЖН10-4-4 | ГОСТ 18175-78 |  |  |  | детали и конструкции коррозионно-стойкие |  |
| БрАМц9-2 | ГОСТ 18175-78 |  |  |  | детали и конструкции коррозионно-стойкие |  |
| БрБ2 | ГОСТ 18175-78 |  |  |  | пружины ответственные, контакты скользящие, электроды, зажимы, щеткодержатели |  |
| БрБНТ1, 9 | ГОСТ 18175-78 |  |  |  | пружины ответственные, контакты скользящие, электроды, зажимы, щеткодержатели |  |
| БрКМц3-1 | ГОСТ 18175-78 |  | Хор |  | пружины токопроводящие |  |
| БрКн1-3 | ГОСТ 18175-78 |  | Хор |  | пружины токопроводящие |  |
| БрМц5 | ГОСТ 18175-78 |  | Хор |  | пружины токопроводящие |  |
| БрО10С10 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Подшипники скольжения, работающие в условиях высоких удельных давлений |  |
| БрО10Ф1 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Узлы трения арматуры, высоконагруженные детали шнековых приводов, нажимные и шпиндельные гайки, венцы червячных шестерен |  |
| БрО10Ц2 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников, детали трения и облицовки гребных валов |  |
| БрО3Ц12С5 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Арматура общего назначения |  |
| БрО3Ц7С5Н1 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Детали, работающие в масле, паре, в пресной воде |  |
| БрО4Ц4С17 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Антифрикционные изделия |  |
| БрО4Ц7С5 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Арматура, антифрикционные изделия |  |
| БрО5С25 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Биметаллические подшипники скольжения |  |
| БрО5Ц5С5 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Арматура, антифрикционные изделия, вкладыши подшипников |  |
| БрО6Ц6С3 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Арматура, антифрикционные изделия, вкладыши подшипников |  |
| БрО8Ц4 | ГОСТ 613-79 |  |  |  | Арматура, фасонные части трубопроводов, насосы, работающие в морской воде |  |
| БрОФ6, 5-0, 15 | ГОСТ 5017-74 |  | Хор |  | пружины плоские и спиральные, подшипники, арматура, втулки, шестерни, червяки |  |
| БрОФ7-0, 2 | ГОСТ 5017-74 |  | Хор |  | пружины плоские и спиральные, подшипники, арматура, втулки, шестерни, червяки |  |
| БрОЦ4-3 | ГОСТ 5017-74 |  | Хор |  | пружины, детали химической аппаратуры |  |
| БрОЦС4-4-2, 5 | ГОСТ 5017-74 |  | Хор |  | пружины, детали химической аппаратуры |  |
| БрС30 | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Антифрикционные детали |  |
| БрСу3Н3Ц3С20Ф | ГОСТ 493-79 |  |  |  | Антифрикционные детали, детали арматуры |  |
| В95оч | ГОСТ 4784-97 |  |  |  | детали самолетов и вертолетов высокопрочные |  |
| В95пч | ГОСТ 4784-97 |  |  |  | детали самолетов и вертолетов высокопрочные |  |
| В96Ц1 | ГОСТ 4784-97 |  |  |  | детали самолетов и вертолетов высокопрочные |  |
| Вольфрам |  |  |  |  | нагреватели, разрядники, магнето, аппаратура связи, проволока |  |
| ВТ1-0 | ГОСТ 19807-91 |  | Хор | выс | детали сложной конфигурации слабонагруженные |  |
| ВТ14 | ГОСТ 19807-91 |  | Не свар | выс | детали теплостойкие(до 400 град) |  |
| ВТ20 | ГОСТ 19807-91 |  | Хор | Хор | детали жаростойкие |  |
| ВТ22 | ГОСТ 19807-91 |  | не свар | не прим | детали высокопрочные |  |
| ВТ3-1 | ГОСТ 19807-91 |  | Удов | Хор | детали кованые иштампованные жаростойкие |  |
| ВТ5 | ГОСТ 19807-91 |  | Хор | выс | детали сварные теплостойкие |  |
| ВТ6 | ГОСТ 19807-91 |  | Хор | выс | детали штампосварные теплостойкие |  |
| ВТ9 | ГОСТ 19807-91 |  | Хор | Удов | детали жаростойкие |  |
| ВЧ100 | ГОСТ 7293-85 | ВЧ80 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники |  |
| ВЧ35 | ГОСТ 7293-85 | ВЧ40, ВЧ45 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники |  |
| ВЧ40 | ГОСТ 7293-85 | ВЧ45, ВЧ50 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники |  |
| ВЧ45 | ГОСТ 7293-85 | ВЧ40, ВЧ50 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники |  |
| ВЧ50 | ГОСТ 7293-85 | ВЧ45, ВЧ60 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники |  |
| ВЧ60 | ГОСТ 7293-85 | ВЧ50, ВЧ70 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники |  |
| ВЧ70 | ГОСТ 7293-85 | ВЧ80 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники |  |
| ВЧ80 | ГОСТ 7293-85 | ВЧ100 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники |  |
| Д1 | ГОСТ 4784-97 |  |  | Точечная сварка | панели, корпуса, каркасы, шасси, кронштейны |  |
| Д16 | ГОСТ 4784-97 |  |  | Точечная сварка | панели, корпуса, каркасы, шасси, кронштейны |  |
| Д18 | ГОСТ 4784-97 |  |  | Точечная сварка | панели, корпуса, каркасы, шасси, кронштейны |  |
| Д19 | ГОСТ 4784-97 |  |  | Точечная сварка | панели, корпуса, каркасы, шасси, кронштейны |  |
| Золото | ГОСТ 6835-80 |  |  |  | контакты, покрытия |  |
| Константан МНМц40-1, 5 | ГОСТ 492-73 |  |  |  | реостаты, термопары |  |
| Л60 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | трубопроводы, прокладки, шайбы, заклепки, сетки |  |
| Л63 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | трубопроводы, прокладки, шайбы, заклепки, сетки |  |
| Л68 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | трубопроводы, прокладки, шайбы, заклепки, сетки |  |
| Л80 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | трубопроводы, прокладки, шайбы, заклепки, сетки |  |
| Л90 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | трубопроводы, прокладки, шайбы, заклепки, сетки |  |
| Л96 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | трубопроводы, прокладки, шайбы, заклепки, сетки |  |
| ЛА 77-2 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | трубы конденсаторные |  |
| ЛК 80-3 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | детали, обрабатываемые штамповкой |  |
| ЛН 65-5 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | трубки манометрические |  |
| ЛО 62-1 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | втулки, диски, стержни, корпуса, крепежные детали, кронштейны, фурнитура мебельная |  |
| ЛО 70-1 | ГОСТ 15527-70 |  |  |  | втулки, диски, стержни, корпуса, крепежные детали, кронштейны, фурнитура мебельная |  |
| ЛС 59-1 | ГОСТ 15527-70 |  | Точечная и дуговая сварка | Отл | втулки, диски, стержни, корпуса, крепежные детали, кронштейны, фурнитура мебельная |  |
| М0 | ГОСТ 859-2001 |  |  | Отл | пластины, контакты, прокладки, трубки, заклепки, шайбы токопроводящие |  |
| М1 | ГОСТ 859-2001 |  |  | Отл | пластины, контакты, прокладки, трубки, заклепки, шайбы токопроводящие |  |
| М2 | ГОСТ 859-2001 |  |  | Отл | пластины, контакты, прокладки, трубки, заклепки, шайбы токопроводящие |  |
| М3 | ГОСТ 859-2001 |  |  | Отл | пластины, контакты, прокладки, трубки, заклепки, шайбы токопроводящие |  |
| М4 | ГОСТ 859-2001 |  |  | Отл | пластины, контакты, прокладки, шайбы неответственные токопроводящие |  |
| МА1 | ГОСТ 14957-76 |  | Хор |  | арматура бензосистем |  |
| МА11 | ГОСТ 14957-76 |  | плох |  | детали теплостойкие детали |  |
| МА12 | ГОСТ 14957-76 |  | плох |  | детали теплостойкие |  |
| МА14 | ГОСТ 14957-76 |  | плох |  | детали высоконагруженные |  |
| МА15 | ГОСТ 14957-76 |  | Удов |  | детали сварных конструкций |  |
| МА18 | ГОСТ 14957-76 |  | плох |  | детали высокой жесткости и малой массы |  |
| МА19 | ГОСТ 14957-76 |  | Удов |  | детали сварных конструкций |  |
| МА2 | ГОСТ 14957-76 |  | Удов |  | детали кованые и штампованные сложные |  |
| МА21 | ГОСТ 14957-76 |  | плох |  | детали высокой жесткости и малой массы |  |
| МА5 | ГОСТ 14957-76 |  | Удов |  | элементы силовые |  |
| МА8 | ГОСТ 14957-76 |  | Удов |  | детали сложные штампованные для сварки |  |
| Молибден |  |  |  |  | детали радиоаппаратуры, электроды, композиции с керамикой, проволока |  |
| Никель Н0 | ГОСТ 849-97 |  |  |  | контакты, щетки, покрытия |  |
| Нихром Х20Н80 | ГОСТ 10994-74 |  |  |  | нагреватели, ленты, микропроволока |  |
| Олово | ГОСТ 860-75 |  |  |  | припои, подшипники |  |
| ОТ4 | ГОСТ 19807-91 |  | Хор | Удов | детали теплостойкие |  |
| ОТ4-1 | ГОСТ 19807-91 |  | Хор | выс | детали сложной формы тонкостенные теплостойкие |  |
| ПТ7М | ГОСТ 19807-91 |  | Хор | Хор | трубы тонкостенные |  |
| Свинец | ГОСТ 3778-98 |  |  |  | припои, подшипники |  |
| Серебро | ГОСТ 6836-80 |  |  |  | контакты, покрытия |  |
| Сплав АЛ19 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | отливки крупногабаритные |  |
| Сплав АЛ2 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали литые небольших размеров |  |
| Сплав АЛ22 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали прочные корпусные |  |
| Сплав АЛ24 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали прочные корпусные |  |
| Сплав АЛ27 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали силовые корпусные |  |
| Сплав АЛ3 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали ДВС |  |
| Сплав АЛ32 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали крупные корпусные |  |
| Сплав АЛ33 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали теплостойкие (350 град) |  |
| Сплав АЛ34 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | литье под давлением |  |
| Сплав АЛ4 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали литые средних и крупных размеров |  |
| Сплав АЛ5 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали ДВС |  |
| Сплав АЛ8 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали силовые корпусные |  |
| Сплав АЛ9 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали литые средних и крупных размеров |  |
| Сплав ВАЛ8 | ГОСТ 1583-93 |  |  |  | детали силовые герметичные |  |
| Сплав МЛ10 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | детали двигателей, приборов |  |
| Сплав МЛ11 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | детали силовые с высокой герметичностью и стабильностью размеров |  |
| Сплав МЛ12 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | детали герметичные узлов и приборов |  |
| Сплав МЛ15 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | реборды, барабаны колес, диски |  |
| Сплав МЛ19 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | детали силовые с высокой герметичностью и стабильностью размеров |  |
| Сплав МЛ3 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | горловины, бензобаки, арматура бензомасляная |  |
| Сплав МЛ4 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | корпуса приборов и инструментов, штурвалы, детали с высокой коррозионностойкостью |  |
| Сплав МЛ5 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | детали морской техники |  |
| Сплав МЛ6 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | детали приборов, аппаратуры, корпуса |  |
| Сплав МЛ8 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | детали приборов, аппаратуры, корпуса |  |
| Сплав МЛ9 | ГОСТ 2856-79 |  | не прим |  | реборды, барабаны колес |  |
| Ст2 | ГОСТ 380-94 | Ст3, Ст5, Ст6 | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст2кп | ГОСТ 380-94 |  | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст2пс | ГОСТ 380-94 | Ст2сп | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст2сп | ГОСТ 380-94 | Ст2пс | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст3 | ГОСТ 380-94 | Ст2, Ст5, Ст6 | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст3Гсп | ГОСТ 380-94 | Ст3пс | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст3кп | ГОСТ 380-94 | Ст3пс | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст3пс | ГОСТ 380-94 | Ст3сп | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст3сп | ГОСТ 380-94 | Ст3пс | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст4кп | ГОСТ 380-94 |  | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст4пс | ГОСТ 380-94 |  | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст5 | ГОСТ 380-94 | Ст2, Ст3, Ст6 | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст5пс | ГОСТ 380-94 |  | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст5сп | ГОСТ 380-94 |  | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст6 | ГОСТ 380-94 | Ст2, Ст3, Ст5 | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст6пс | ГОСТ 380-94 |  | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Ст6сп | ГОСТ 380-94 | Ст5сп | Хор |  | прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций |  |
| Сталь 05кп | ГОСТ 1050-88 |  | без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | прокладки, шайбы, вилки, трубы, а также детали, подвергаемые химико-термической обработке - втулки, проушины, тяги |  |
| Сталь 08 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 10 | без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | прокладки, шайбы, вилки, трубы, а также детали, подвергаемые химико-термической обработке - втулки, проушины, тяги |  |
| Сталь 08ГДНФЛ | ГОСТ 977-75 | - | сваривается без ограничений |  | лито-сварные и комбинированные конструкции, ответственные детали, к которым предъявляются требования высокой вязкости и достаточной прочности, работающие при температурах от -60 до +350 град. |  |
| Сталь 08кп | ГОСТ 1050-88 | Сталь 08 | без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | прокладки, шайбы, вилки, трубы, а также детали, подвергаемые химико-термической обработке - втулки, проушины, тяги |  |
| Сталь 08пс | ГОСТ 1050-88 | Сталь 08 | без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | прокладки, шайбы, вилки, трубы, а также детали, подвергаемые химико-термической обработке - втулки, проушины, тяги |  |
| Сталь 08Х13 | ГОСТ 5632-72 |  | ограниченно свар. |  | клапаны гидравлических прессов |  |
| Сталь 08Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |  | свариваемость Хор |  | сварная аппаратура, работающая в средах повышенной агрессивности, теплообменники, муфели, трубы, детали печной арматуры |  |
| Сталь 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | Сталь 10Г2 | Сваривается без ограничений |  | Стойки ферм, верхние обвязки вагонов, хребтовые балки, двутавры, детали вагонов, экскаваторов, металлоконструкции | Отпуск 600 град |
| Сталь 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | Сталь 09Г2, Сталь 09Г2ДТ, Сталь 09Г2Т, Сталь 10Г2С | Сваривается без ограничений | Хор | Фланцы, корпуса, детали, работающие при температурах -40…+425 град под давлением | Нормализация 950 град, работа при 475 град |
| Сталь 10 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 08, Сталь 15, Сталь 08кп | Сваривается без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | втулки, ушки, шайбы, винты, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и износостойкости; детали, работающие при температуре до 450 град. С, к которым предъявляются требования высокой пластичности |  |
| Сталь 10864 | ГОСТ 11036-75 |  |  |  | Магнитопроводы дросселей и трансформаторов, |  |
| Сталь 10895 | ГОСТ 11036-75 |  |  |  | Магнитопроводы дросселей и трансформаторов, |  |
| Сталь 10Г2 | ГОСТ 19281-89 | Сталь 09Г2 | Сваривается без ограничений |  | болты, винты, гайки и другие детали, работающие при температуре -70град.С под давлением |  |
| Сталь 10Г2С1 | ГОСТ 19281-89 |  | Сваривается без ограничений |  | Фланцы, корпуса, детали, работающие при температурах -40…+475 град под давлением, сварные металлоконструкции, работающие при температуре до -70 град | Нормализация, работа при 300 град |
| Сталь 10кп | ГОСТ 1050-88 | Сталь 15кп, Сталь 08кп, Сталь 10 | Сваривается без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | втулки, ушки, шайбы, винты, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и износостойкости; детали, работающие при температуре до 450 град. С, к которым предъявляются требования высокой пластичности |  |
| Сталь 10пс | ГОСТ 1050-88 | Сталь 15кп, Сталь 08кп, Сталь 10 | Сваривается без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | втулки, ушки, шайбы, винты, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и износостойкости; детали, работающие при температуре до 450 град. С, к которым предъявляются требования высокой пластичности |  |
| Сталь 10Х13СЮ | ГОСТ 5632-72 |  | сваривается без ограничений |  | клапаны двигателей, трубки теплообменников и колосников, крепежные детали |  |
| Сталь 10Х18Н9Л | ГОСТ 2176-77 | Сталь 14Х18Н4Г4Л | - |  | различные детали, работающие при температуре до 400 град |  |
| Сталь 10ХНДП | ГОСТ 19281-89 |  | Сваривается без ограничений |  | Сварные конструкции в машиностроении и строительстве |  |
| Сталь 10ХСНД | ГОСТ 19281-89 | Сталь 16Г2АФ | Сваривается без ограничений |  | Сварные конструкции, детали ферм, другие детали с повышенными требованиями к прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы, работающие при темп. от -70 до +450 град | Нормализация, работа при 500 град |
| Сталь 110Г13Л | ГОСТ 2176-77 | - | не свар |  | корпуса вихревых и шаровых мельниц, щеки и конуса дробилок, зубья и передние стенки ковшей экскаваторов, железнодорожные крестовины и др. тяжелонагруженные детали |  |
| Сталь 12ГС | ГОСТ 19281-89 | Сталь 12Г2А, Сталь 14Г2А, Сталь 15ГС | Сваривается без ограничений | Отл | Детали, изготавливаемые путем вытяжки, ковки, штамповки | Закалка с охлажд 45 град/с, отпуск 500 град |
| Сталь 12ДН2ФЛ | ГОСТ 977-75 | Сталь 08Н6Г4МЛ | Хорсваривается РДС |  | лито-сварные и комбинированные конструкции, ответственные нагруженные детали, к которым предъявляются требования достаточной прочности и вязкости |  |
| Сталь 12Х13 | ГОСТ 5632-72 |  | ограниченно свариваемая |  | клапаны гидравлических прессов |  |
| Сталь 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 | Сталь 08Х18Г8Н2Т, Сталь 10Х14Г14Н4Т, Сталь 12Х18Н9Т, Сталь 12Х17Г9АН4 | сваривается без ограничений |  | сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот |  |
| Сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 5632-72 | Сталь 10Х14Г14Н4Т, Сталь 12Х17Г9АН4, Сталь 12Х18Н10Т | сваривается без ограничений |  | сварная аппаратура, трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, листовые и сортовые детали |  |
| Сталь 12Х18Н9ТЛ | ГОСТ 2176-77 | - | ограниченно свариваемая |  | различные детали, работающие при температуре до 400 град |  |
| Сталь 12Х2Н4А | ГОСТ 4543-71 | Сталь 20ХГНР, Сталь 12ХН2, Сталь 12ХН3А, Сталь 20Х2Н4А, Сталь 20ХГР | Ограниченно свариваемая |  | зубчатые колеса, валы, ролики и др. детали, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок и при отрицательных температурах |  |
| Сталь 12ХН2 | ГОСТ 4543-71 | Сталь 20ХНР, Сталь 20ХГНР, Сталь 12ХН3А, Сталь 18ХГТ, Сталь 20ХГР | Ограниченно свариваемая |  | шестерни, валы, червяки и др. цементируемые детали, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок и при отрицательных температурах |  |
| Сталь 12ХН3А | ГОСТ 4543-71 | Сталь 12ХН2, Сталь 20ХН3А, Сталь 25ХГТ, Сталь 12Х2Н4А, Сталь 20ХНР | Ограниченно свариваемая |  | шестерни, валы, червяки, кулачковые муфты и др.детали, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок и при отрицательных температурах |  |
| Сталь 14Г2 | ГОСТ 19281-89 | Сталь 15ХСНД | Ограниченно свариваемая |  | Крупные листовые конструкции, работающие при температурах до -70 град | Закалка с охлажд 45 град/с, отпуск 500 град |
| Сталь 14Х2ГМРЛ | ТУ 24-1-12-181-75 | - | сварка с подогревом при толщине стенки более 16 мм, температура подогрева 200 град. |  | тяжелонагруженные литые и сварно-литые детали |  |
| Сталь 14ХГС | ГОСТ 19281-89 | Сталь 15ХСНД, Сталь 16ГС | ручной дуговой сваркой без ограничений, при автоматической сварке обязателен флюс и газовая защита | Хор | Сварные конструкции, листовые, клапанные конструктивные детали. | Закалка 900 град (вода), отпуск 700 град |
| Сталь 15 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 10, Сталь 20 | без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | болты, винты, крюки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности |  |
| Сталь 15Г | ГОСТ 4543-71 | Сталь 20Г | Свариваемость Хор |  | заклепки ответственного назначения - после улучшения; поршневые пальцы, кулачковые валики и др. детали с высокой твердостью и износостойкостью - после цементации; без термообработки - сварные подмоторные рамы, косынки, втулки |  |
| Сталь 15ГНЛ | ТУ 24.11.01.092-84 | - | - |  | отливки, идущие на изготовление деталей, производимых предприятиями тяжелого и транспортного машиностроения и предназначенных для эксплуатации в условиях низких температур и высоких скоростей нагружения |  |
| Сталь 15кп | ГОСТ 1050-88 | Сталь 10кп, Сталь 20кп | без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | болты, винты, крюки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности |  |
| Сталь 15Л | ГОСТ 977-75 | Сталь 20Л | сваривается без ограничений |  | копровые бабы, блоки, ролики, корпусы, поводки, захваты, пильные рамы, детали сварно-литых конструкций, плиты, подушки |  |
| Сталь 15пс | ГОСТ 1050-88 | Сталь 10кп, Сталь 20кп | без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | болты, винты, крюки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности |  |
| Сталь 15Х | ГОСТ 4543-71 | Сталь 20Х | Сваривается без ограничений |  | втулки, пальцы, шестерни, валики, толкатели и др. детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости; детали, работающие в условиях износа при трении |  |
| Сталь 15Х25Т | ГОСТ 5632-72 |  | без ограничений |  | аппаратура, трубы, чехлы для термопар |  |
| Сталь 15Х5 | ГОСТ 5632-72 |  | без ограничений |  | трубы |  |
| Сталь 15ХА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 15Х, Сталь 15ХР, Сталь 15ХРА | Сваривается без ограничений |  | шестерни, поршневые пальцы |  |
| Сталь 15ХР | ГОСТ 4543-71 | Сталь 15Х, Сталь 15ХА, Сталь 15ХРА | Сваривается без ограничений |  | шестерни, поршневые пальцы |  |
| Сталь 15ХРА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 15Х, Сталь 15ХА, Сталь 15ХР | Сваривается без ограничений |  | шестерни, поршневые пальцы |  |
| Сталь 15ХСНД | ГОСТ 19281-89 | Сталь 16Г2АФ, Сталь 14ХГС, Сталь 16ГС | Сваривается без ограничений |  | Сварные конструкции, детали ферм, другие детали с повышенными требованиями к прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы, работающие при темп. от -70 до +450 град | Закалка 900 град (вода), отпуск 600 град |
| Сталь 15ХФ | ГОСТ 4543-71 | Сталь 20ХФ | контактной сваркой |  | зубчатые колеса, поршневые пальцы, плунжеры, копиры - некрупные детали, подвергаемые цементации и закалке с низким отпуском |  |
| Сталь 16Г2АФ | ГОСТ 19281-89 |  | Сваривается без ограничений |  | Сварные конструкции, детали ферм. |  |
| Сталь 16ГС | ГОСТ 19281-89 | Сталь 17ГС, Сталь 15ГС, Сталь 20Г2С, Сталь 20ГС, Сталь 18Г2С | Сваривается без ограничений | Хор | Фланцы, корпуса, детали, работающие при температурах -40…+475 град под давлением, сварные металлоконструкции, работающие при температуре до -70 град |  |
| Сталь 17Г1С | ГОСТ 19281-89 | Сталь 17ГС | Сваривается без ограничений | Хор | Фланцы, корпуса, детали, работающие при температурах -40…+475 град под давлением |  |
| Сталь 17ГС | ГОСТ 19281-89 | Сталь 16ГС | Сваривается без ограничений | Хор | Фланцы, корпуса, детали, работающие при температурах -40…+475 град под давлением |  |
| Сталь 18кп | ГОСТ 1050-88 |  | .без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | болты, винты, крюки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности |  |
| Сталь 20 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 15, Сталь 25 | Сваривается без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | панели, основания, платы, кронштейны, угольники, ребра жесткости, а также детали после цементации и термообработки, работающие на трение, для изготовления деталей, обрабат. резанием, сваркой, холодной высадкой и в виде поковок и штамповок |  |
| Сталь 20864 | ГОСТ 11036-75 |  |  |  | Магнитопроводы дросселей и трансформаторов, |  |
| Сталь 20Г | ГОСТ 4543-71 | Сталь 20, Сталь 30Г | Сваривается без ограничений |  | заклепки ответственного назначения - после улучшения; поршневые пальцы, кулачковые валики и др. детали с высокой твердостью и износостойкостью - после цементации; без термообработки - сварные подмоторные рамы, косынки, втулки |  |
| Сталь 20ГНМФЛ | ТУ 24.11.01.092-84 | - | - |  | отливки, предназначенные для эксплуатации в условиях низких температур и высоких скоростей нагружения |  |
| Сталь 20кп | ГОСТ 1050-88 | Сталь 15кп | Сваривается без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | панели, основания, платы, кронштейны, угольники, ребра жесткости, а также детали после цементации и термообработки, работающие на трение, для изготовления деталей, обрабат. резанием, сваркой, холодной высадкой и в виде поковок и штамповок |  |
| Сталь 20Л | ГОСТ 977-75 | Сталь 25Л, Сталь 30Л | сваривается без ограничений |  | шаботы, арматура, фасонные отливки, детали сварно-литых конструкций и другие детали, работающие при температуре от -40 до 450 град. |  |
| Сталь 20пс | ГОСТ 1050-88 | Сталь 15кп | Сваривается без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | панели, основания, платы, кронштейны, угольники, ребра жесткости, а также детали после цементации и термообработки, работающие на трение, для изготовления деталей, обрабат. резанием, сваркой, холодной высадкой и в виде поковок и штамповок |  |
| Сталь 20ФЛ | ГОСТ 977-75, ТУ 24.00.001-79 | - | - |  | крупногабаритные детали грузовых вагонов: корпус автосцепки, тяговый хомут, надрессорная балка и боковая рама тележки |  |
| Сталь 20Х | ГОСТ 4543-71 | Сталь 15Х, Сталь 20ХН, Сталь 12ХН2, Сталь 18ХГТ | Сваривается без ограничений |  | втулки, шестерни, обоймы, гильзы, плунжеры - детали, работающие в условиях износа при трении; детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости |  |
| Сталь 20Х13 | ГОСТ 5632-72 | Сталь 12Х13, Сталь 14Х17Н2 | ограниченно свариваемая |  | детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам, а также изделия. Подвергающиеся действию слабоагрессивных сред |  |
| Сталь 20Х13Л | ГОСТ 2176-77 | - | ограниченно свариваемая |  | детали, подвергающиеся ударным нагрузкам, а также изделия, подвергающиеся действию относительно слабых агрессивных сред, сталь коррозионно-стойкая, мартенситного класса |  |
| Сталь 20Х20Н14С2 | ГОСТ 5632-72 |  | ограниченно свариваемая |  | печные конвейеры |  |
| Сталь 20Х20Н14С2Л | ГОСТ 2176-77 | - | сваривается без ограничений |  | печные конвейеры, ящики для цементации и другие детали, работающие при высоких температурах в нагруженном состоянии. |  |
| Сталь 20Х25Н19С2Л | ГОСТ 2176-77 | - | - |  | детали, работающие при высоких температурах в сильно нагруженном состоянии: реторты для отжига, части печей и ящики для цементации |  |
| Сталь 20ХГСНДМЛ | ГОСТ 977-75 | - | ограниченно свариваемая |  | кронштейны и др. детали, которым предъявляются требования высокой прочности и достаточной вязкости |  |
| Сталь 20ХГСФЛ | ГОСТ 977-75 | - | - |  | литые, сварно-литые детали машин в северном исполнении, гидравлические коробки |  |
| Сталь 20ХМЛ | ТУ 24-1-12-182-75 | - | ограниченно свариваемая (РДС) |  | детали, работающие длительноей время при температуре до 500 град. |  |
| Сталь 20ХН | ГОСТ 4543-71 | Сталь 15ХР, Сталь 20ХНР, Сталь 18ХГТ | Ограниченно свариваемая |  | шестерни, втулки, пальцы, детали крепежа и др.детали, от которых требуется повышенная вязкость и умеренная прокаливаемость |  |
| Сталь 20ХФ | ГОСТ 4543-71 | Сталь 15ХФ | Сваривается контактной сваркой без ограничений |  | зубчатые колеса, поршневые пальцы, плунжеры, копиры - некрупные детали, подвергаемые цементации и закалке с низким отпуском |  |
| Сталь 21895 | ГОСТ 11036-75 |  |  |  | Магнитопроводы дросселей и трансформаторов, |  |
| Сталь 25 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 20, Сталь 30 | Сваривается без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей |  | оси, валы, соединительные муфты, собачки, рычаги, вилки и другие неответственные детали;после химико-технол.обработки - детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и износостойкости |  |
| Сталь 25Г2С | ГОСТ 5781-82 |  | Сваривается без ограничений |  | Арматура периодического профиля класса А-III, с диаметром 6-40 мм |  |
| Сталь 25ГСЛ | ТУ 24-1-12-181-75 | Сталь 20ГСЛ, Сталь 30ГСЛ | сваривается без ограничений |  | лопасти гидротурбин, зубчатые венцы и колеса, втулки, сектора, колонны, детали сварно-литых конструкций с большим объемом сварки |  |
| Сталь 25Л | ГОСТ 977-75 | Сталь 20Л, Сталь 30Л | Ограниченно свариваемая. Реком. подогрев и последующая термообработка |  | станины прокатных станов, шкивы, траверсы, поршни, буксы, крышки цилиндров, плиты настильные, рамы рольгангов и тележек, мульды, корпусы подшипников, детали сварно-литых конструкций |  |
| Сталь 25Х2НМЛ | ТУ 24.11.01.091-84 | Сталь 35ХН2МЛ, Сталь 35ХНМЛ | - |  | отливки для деталей тяжелого и транспортного машиностроения, работающих в условиях низких температур и повышенных условиях нагружения |  |
| Сталь 30 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 25, Сталь 35 | Ограниченно свариваемая |  | тяги, серьги, траверсы, рычаги, валы, звездочки, шпиндели, цилиндры прессов, соединительные муфты и др.детали невысокой прочности |  |
| Сталь 30Г | ГОСТ 4543-71 | Сталь 35, Сталь 40Г | Ограниченно свариваемая |  | тяги, оси, цилиндры, диски и др. улучшаемые детали, к которым предъявляются требования невысокой прочности |  |
| Сталь 30ГСЛ | ГОСТ 977-75 | Сталь 20ГСЛ, 25ГСЛ, 40ХЛ | способы сварки: РДС, ОДС под газовой защитой, ЭШС |  | зубчатые колеса, ролики, обоймы, зубчатые венцы, рычаги, фланцы, шкивы, сектора, колонны, ходовые колеса. |  |
| Сталь 30Л | ГОСТ 977-75 | Сталь 25Л, Сталь 35Л | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |  | рычаги, балансиры, корпусы редуктора, муфты, шкивы, кронштейны, детали сварно-литых конструкций, чаши и конусы засыпных аппаратов, станины, балки, опорные кольца, бандажи, маховики |  |
| Сталь 30Х | ГОСТ 4543-71 | Сталь 30ХРА, Сталь 35Х, Сталь 35ХРА | Ограниченная свариваемость |  | оси, валики, рычаги, болты, гайки и др.некрупные детали |  |
| Сталь 30Х13 | ГОСТ 5632-72 | Сталь 40Х13 | не свар |  | режущий, мерительный инструмент, пружины, карбюраторные иглы, штоки поршневых компрессоров и др.различные детали, работающие на износ в слабоагрессивных средах до 450 град.С |  |
| Сталь 30ХГСА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40ХФА, Сталь 35ХМ, Сталь 40ХН, Сталь 25ХГСА, Сталь 35ХГСА | Ограниченно свариваемая |  | валы, оси, зубчаные колеса, фланцы и др. улучшаемые детали, работающие при температуре до 200 град.С, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах |  |
| Сталь 30ХГСФЛ | ГОСТ 977-75, ТУ 24.00.001-79 | Сталь 35ХНЛ | - |  | шестерни, зубчатые колеса и др. детали машиностроения |  |
| Сталь 30ХГТ | ГОСТ 4543-71 | Сталь 18ХГТ, Сталь 40ХГ, Сталь 12Х2Н4А | Ограниченно свариваемая |  | валы, шестерни, штоки, валики, болты, шпильки |  |
| Сталь 30ХГФРЛ | ГОСТ 977-75 | - | - |  | зубчатые колеса, шестерни, блоки |  |
| Сталь 30ХМ | ГОСТ 4543-71 | Сталь 35ХМ, Сталь 35ХРА | Ограниченно свариваемая |  | шестерни, валы, цапфы, шпильки, гайки и различные другие детали, работающие при темперетуре до 450-500 град.С |  |
| Сталь 30ХМА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 35ХМ, Сталь 35ХРА | Ограниченно свариваемая |  | шестерни, валы, цапфы, шпильки, гайки и различные другие детали, работающие при темперетуре до 450-500 град.С |  |
| Сталь 30ХРА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 30Х | Ограниченная свариваемость |  | шестерни, валы, болты, оси, катки |  |
| Сталь 32Х06Л | ГОСТ 977-75 | - | ограниченно свариваемая |  | кронштейны, балансиры, катки и др. ответственные детали с толщиной стенки до 50 мм. Различные детали вагоностроения |  |
| Сталь 33ХС | ГОСТ 4543-71 | Сталь 38ХС | трудно |  | улучшаемые детали пружинного типа сравнительно небольших сечений, от которых требуется выс прочность, износостойкость и упругость |  |
| Сталь 35 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 30, Сталь 40 | Ограниченно свариваемая |  | оси, фланцы - без термообработки; валики, винты, штифты - после закалки и низкого отпуска; детали применяются после нормализации, улучшения, закалки |  |
| Сталь 35Г2 | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40Х | трудно |  | валы, полуоси, цапфы, рычаги сцепления, кольца, кожухи и др.детали, к которым предъявляются требования повышенной износостойкости - |  |
| Сталь 35ГЛ | ГОСТ 977-75 | Сталь 40Л, Сталь 45Л, Сталь 40Г | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |  | диски, звездочки, зубчатые венцы, барабаны, шкивы, крестовины, траверсы, ступицы, вилки, решетчатые стрелы и др.тяжелонагруженные детали экскаватора, крышки подшипников, цапфы |  |
| Сталь 35ГС | ГОСТ 5781-82 | Сталь Ст5пс, Сталь Ст6 | Сваривается без ограничений |  | Арматура периодического профиля класса А-III, с диаметром 6-40 мм | После хол. Пластич.деформации 35% и закалки |
| Сталь 35Л | ГОСТ 977-75 | Сталь 30Л, Сталь 40Л, Сталь 45Л | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |  | станины прокатных станов, зубчатые колеса, тяги, бегунки, задвижки, балансиры, диафрагмы, катки, валки, кронштейны |  |
| Сталь 35Х | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40Х, Сталь 35ХР | Ограниченная свариваемость |  | оси, валы, шестерни, кольцевые рельсы и др. улучшаемые детали |  |
| Сталь 35ХГСА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 30ХГС, Сталь 30ХГСА, Сталь 30ХГТ, Сталь 35ХМ | Ограниченно свариваемая |  | фланцы, кулачки, пальцы, валики, рычаги, оси, детали сварных конструкций - улучшаемые детали сложной конфигурации, работающие в условиях знакопеременных нагрузок |  |
| Сталь 35ХГСЛ | ГОСТ 977-75 | Сталь 25ХГСЛ, Сталь 55Л, Сталь 30ГС, Сталь 40Г2 | ограниченно свариваемая |  | зубчатые колеса, звездочки, оси, валы, муфты и др. ответственные детали, к которым предъявляются требования повышенной износостойкости |  |
| Сталь 35ХМЛ | ГОСТ 977-75 | Сталь 30ХМЛ, Сталь 35ХНЛ, Сталь 40ХГРЛ | ограниченно свариваемая |  | шестерни, крестовины, втулки, зубчатые венцы и др. детали, работающие с повышенными нагрузками и требующие повышенной твердости |  |
| Сталь 35ХМФЛ | ТУ 24.00.001-79 | - | - |  | для изготовления деталей вагоностроения, металлургического оборудования и др. деталей тяжелого и транспортного машиностроения |  |
| Сталь 35ХН2МЛ | ТУ 24-1-12-181-75 | Сталь 25Х2НМЛ | ограниченно свариваемая |  | зубчатые венцы, зубчатые колеса и др. сильно нагруженные детали; сталь имеет повышенную склонность к камневидному излому и трещинам |  |
| Сталь 35ХНЛ | ТУ 24-1-12-181-75 | Сталь 35ХМЛ, 30ХГСФРЛ, 35ХМФЛ, 30ХГСФЛ, 25Х2НМЛ | ограниченно свариваемая |  | шестерни, крестовины, втулки, зубчатые колеса экскаваторов, зубчатые венцы, горизонтальные валки слябингов |  |
| Сталь 35ХРА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 30Х | Ограниченная свариваемость |  | шестерни, валы, болты, оси, катки |  |
| Сталь 38ХА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40Х, Сталь 35Х, Сталь 40ХН | трудно |  | червяки, зубчаные колеса, шестерни, валы, оси, ответственные болты и др.улучшаемые детали |  |
| Сталь 38ХС | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40ХС | трудно |  | валы, шестерни, муфты, пальцы и др.детали, к которым предъявляются требования высокой прочности, упругости и износостойкости |  |
| Сталь 40 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 35, Сталь 45, Сталь 40Г | Ограниченно свар. |  | коленчатые валы, шатуны, маховики - после улучшения; длинные валы, ходовые валики, зубчатые колеса - после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ |  |
| Сталь 40Г | ГОСТ 4543-71 | Сталь 45, Сталь 40Х | Ограниченно свар. |  | оси, коленвалы, шестерни, штоки, звездочки и др.детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности |  |
| Сталь 40Г2 | ГОСТ 4543-71 | Сталь 45Г2, Сталь 60Г | трудно |  | оси, коленчатые валы, поршневые штоки, рычаги, распределителные валики, карданные валы, полуоси и др.детали |  |
| Сталь 40Л | ГОСТ 977-75 | Сталь 45Л | Огранич. свар. Реком. подогрев и послед. Термообр. |  | станины, корпусы, муфты, тормозные диски, шестерни, кожухи, вилки, звездочки и другие детали, работающие при температурах до 400 град. |  |
| Сталь 40Х | ГОСТ 4543-71 | Сталь 45Х, Сталь 38ХА, Сталь 40ХН, Сталь 40ХФ, Сталь 40ХР | трудно |  | оси, валы, плунжеры, штоки, кольца - детали повышенной прочности |  |
| Сталь 40Х13 | ГОСТ 5632-72 | Сталь 30Х13 | не свар |  | режущий, мерительный инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров и др.детали, работающие в коррозионных средах |  |
| Сталь 40Х24Н12СЛ | ГОСТ 2176-77 | Сталь 35Х23Н7СЛ | РДС |  | детали, работающие при высокой температуре и давлении (лопатки компрессоров и сопловых аппаратов, печные конвейеры, шнеки, крепежные детали) |  |
| Сталь 40Х9С2 | ГОСТ 5632-72 |  | свар без огр. |  | клапаны двигателей, трубки теплообменников и колосников, крепежные детали |  |
| Сталь 40ХГ | ГОСТ 4543-71 | Сталь 18ХГ, Сталь 20ХГР, Сталь 35ХГ2 | Ограниченно |  | валы, шестерни, штоки, валики, болты, шпильки |  |
| Сталь 40ХЛ | ГОСТ 977-75 | Сталь 30ГСЛ, Сталь 35ГСЛ | ограниченно |  | бандажи, секции венца вагоноопрокидывателя, зубчатые колеса и др.детали, требующие повышенной твердости, а также фасонные оливки небольших размеров сложной конфигурации |  |
| Сталь 40ХН | ГОСТ 4543-71 | Сталь 45ХН, Сталь 50ХН, Сталь 38ХГН, Сталь 40Х, Сталь 35ХГФ | трудно |  | оси, валы, шатуны, зубчаные колеса, валы экскаваторов, муфты, валы-шестерни и др.ответственные нагруженные детали, подвергающиеся вибрационным и динамическим нагрузкам, к которым предъявляются требования повышенной прочности и вязкости |  |
| Сталь 40ХН2МА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40ХГТ, Сталь 40ХГР, Сталь 30Х3МФ, Сталь 45ХН2МФА | трудно |  | коленвалы, клапаны, шатуны, крышки шатунов, ответственные болты, шестерни и др.тяжелонагруженные детали |  |
| Сталь 40ХС | ГОСТ 4543-71 | Сталь 38ХС, Сталь 35ХГТ | трудно |  | валы, шестерни, муфты, пальцы и др.детали, к которым предъявляются требования высокой прочности, упругости и износостойкости |  |
| Сталь 40ХФА | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40Х, Сталь 65Г, Сталь 50ХФА, Сталь 30Х3МФ | трудно |  | шлицевые валы, штоки, установочные винты, траверсы, валы экскаваторов и др. детали, работающие при температуре до 400 град.С;после закалки и низкого отпуска - червячные валы и др. детали повышенной износостойкости |  |
| Сталь 45 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 40Х, Сталь 50, Сталь 50Г2 | плохо |  | ролики, валики, цапфы, фрикционные диски - после закалки и отпуска; шестерни, валы подшипников качения - после улучшения - для изготовления деталей, работающих при небольших скоростях |  |
| Сталь 45Г2 | ГОСТ 4543-71 | Сталь 50Г2 | трудно |  | валы-шестерни, коленчатые и карданные валы, полуоси, червяки, шатуны и др. крупногабаритные средненагруженные детали |  |
| Сталь 45Л | ГОСТ 977-75 | Сталь 35Л, Сталь 55Л, Сталь 50Л, Сталь 40Л | трудно |  | станины, зубчатые колеса и венцы, тормозные диски, муфты, тормозные диски, шестерни, кожухи, вилки, звездочки |  |
| Сталь 45ФЛ | ГОСТ 977-75, ТУ 24.00.001-79 | - | - |  | для деталей машиностроения |  |
| Сталь 45Х | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40Х, Сталь 50Х, Сталь 45ХЦ, Сталь 40ХГТ | трудно |  | валы, шестерни, оси, болты, шатуны и др.детали, к которым предъявляются требования повышенной твердости, износостойкости, прочности и работающие при незначительных ударных нагрузках |  |
| Сталь 45ХН | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40ХН | трудно |  | коленвалы, шатуны, шестерни, шпиндели, муфты, болты и др. ответственные детали |  |
| Сталь 50 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 45, Сталь 50Г, Сталь 50Г2, Сталь 55 | плохо |  | зубчатые колеса, прокатные валки, штоки и др. детали - после нормализации с отпуском и закалки с отпуском, работающие на трение |  |
| Сталь 50Г | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40Г, Сталь 50 | трудно |  | диски трения, валы, шестерни, шлицевые валы, втулки подшипников, кривошипы и др.детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и износостойкости |  |
| Сталь 50Г2 | ГОСТ 4543-71 | Сталь 45Г2, Сталь 60Г | Не свар |  | шестерни, диски трения, шестеренные валы и другие детали, работающие на истирание |  |
| Сталь 50Л | ГОСТ 977-75 | Сталь 55Л | ограниченно |  | шестерни, бегунки, колеса, зубчатые колеса подъемно-транспортных машин, валки крупно-, средне- и мелкосортных станов для прокатки мягкого металла. |  |
| Сталь 50Х | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40Х, Сталь 45Х, Сталь 50ХН, Сталь 50ХФА | трудно |  | валы, шпиндели, установочные винты, крупные зубчатые колеса, редукторные валы, упорные кольца и др.детали, к которым предъявляются требования повышенной твердости, износостойкости, прочности и работающие при незначительных ударных нагрузках |  |
| Сталь 50ХГФА | ГОСТ 14959-79 | Сталь 60С2А, Сталь 50ХФА, Сталь 9ХС | не свар |  | тяжелонагруженные пружины, торсионы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы пружинные |  |
| Сталь 50ХН | ГОСТ 4543-71 | Сталь 40ХН, Сталь 60ХГ | не свар |  | валы для горячей прокатки, валы-шестерни, зубчатые колеса, коленчатые валы, шатуны и др. крупные ответственные детали |  |
| Сталь 50ХФА | ГОСТ 14959-79 | Сталь 60С2А, Сталь 50ХГФА, Сталь 9ХС | не свар |  | тяжелонагруженные пружины, торсионы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы пружинные |  |
| Сталь 55 | ГОСТ 1050-88 | Сталь 50, Сталь 60, Сталь 50Г | Не свар |  | зубчатые колеса, прокатные валки, штоки и др. детали, работающие на трение - после нормализации с отпуском и закалки с отпуском |  |
| Сталь 55Л | ГОСТ 977-75 | Сталь 50Л | трудно |  | зубчатые колеса и муфты подъемно-транспортных машин, ходовые колеса, бегунки, зубчатые сектора и венцы, полумуфты, скаты, втулки зубчатых муфт |  |
| Сталь 55С2 | ГОСТ 14959-79 | Сталь 50С2, Сталь 60С2, Сталь 35Х2АФ | не свар |  | пружины и рессоры, применяемые в автомобилестроении, тракторостроении, железнодорожном транспорте и др. отраслях машиностроения |  |
| Сталь 55ХГР | ГОСТ 14959-79 |  | не свар |  | рессоры полосовые |  |
| Сталь 60Г | ГОСТ 14959-79 | Сталь 65Г | не свар |  | плоские и круглые пружины, рессоры, кольца пружинные, бандажи, барабаны и ленты тормозные, скобы, втулки | закалка 830гр(вода), отпуск 570гр(возд) |
| Сталь 60С2А | ГОСТ 14959-79 | Сталь 60С2Н2А, Сталь 60С2Г, Сталь 50ХФА | не свар |  | тяжелонагруженные пружины, торсионы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы пружинные |  |
| Сталь 60С2Н2А | ГОСТ 14959-79 | Сталь 60С2А, Сталь 60С2ХА | не свар |  | ответственные и тяжелонагруженные пружины и рессоры |  |
| Сталь 60С2ХА | ГОСТ 14959-79 | Сталь 60С2ХФА, Сталь 60С2Н2А | не свар |  | крупные высоконагруженные пружины и рессоры ответственного назначения |  |
| Сталь 60С2ХФА | ГОСТ 14959-79 | Сталь 60С2А, Сталь 60С2ХФ, Сталь 9ХС, Сталь 60С2ВА | не свар |  | ответственные и высоконагруженные пружины и рессоры, изготовляемые из круглой калиброванной стали |  |
| Сталь 63С2А | ГОСТ 14959-79 | Сталь 60С2Н2А, Сталь 60С2Г, Сталь 50ХФА | не свар |  | тяжелонагруженные пружины, торсионы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы пружинные |  |
| Сталь 65 | ГОСТ 14959-79 | Сталь 60, Сталь 70 | не свар |  | рессоры, пружины и др. детали, от которых требуются повышенные прочностные и упругие свойства, износостойкость;детали, работающие в условиях трения при наличии высоких статических и вибрационных нагрузок |  |
| Сталь 65Г | ГОСТ 14959-79 | Сталь 70, Сталь У8А, Сталь 70Г, Сталь 60С2А, Сталь 9ХС, Сталь 50ХФА, Сталь 60С2, Сталь 55С2 | не свар |  | пружины, рессоры, упорные шайбы, тормозные ленты, фрикционные диски и др.детали, к которым предъявляются требования повышенной износостойкости, и детали, работающие без ударных нагрузок |  |
| Сталь 65С2ВА | ГОСТ 14959-79 | Сталь 60С2А, Сталь 60С2ХА | не свар |  | ответственные и высоконагруженные пружины и рессоры |  |
| Сталь 70 | ГОСТ 14959-79 | Сталь 65Г | не свар |  | рессоры, пружины и другие детали, от которых требуются повышенные прочностыне и упругие свойства, а также износостойкость |  |
| Сталь 75 | ГОСТ 14959-79 | Сталь 70, Сталь 80, Сталь 85 | не свар |  | круглые и плоские пружины различных размеров, пружины клапанов двигателя автомобиля. Пружины амортизаторов, рессоры и др. детали, работающие в условиях трения и под действием статических и вибрационных нагрузок |  |
| Сталь 80ГСЛ | ТУ 24-1-12-182-75 | - | не свар |  | футеровки шаровых мельниц |  |
| Сталь 85 | ГОСТ 14959-79 | Сталь 70, Сталь 75, Сталь 80 | не свар |  | пружины, фрикционные диски идр. детали, к которым предъявляются требования высоких прочностных и упругих свойств и износостойкости |  |
| Сталь 9Х1 | ГОСТ 5950-2000 | Сталь 9Х2 | не свар |  | валки рабочие и опорные для холодной прокатки металлов, валки опорные составные листовых станов для горячей прокатки металла, клейма, пробойники, штампы холодновысадочные, инструмент деревообрабатывающий |  |
| Сталь 9ХВГ | ГОСТ 5950-2000 | Сталь ХВГ | не свар |  | калибры резьбовые, лекала сложной формы, штампы сложные весьма точные для холодных работ, которые при закалке не должны подвергаться значительным объемным изменениям и короблению |  |
| Сталь 9ХС | ГОСТ 5950-2000 | Сталь ХВГ, Сталь ХВСГ | не свар |  | сверла, развертки, метчики, плашки, гребенки, фрезы, машинные штампели, клейма для холодных работ, ответственные детали, обладающие повышенной износостойкостью, усталостной прочностью при изгибе, кручении, контактном нагружении |  |
| Сталь У10 | ГОСТ 1435-99 | Сталь У12, Сталь У12А | не свар |  | инструмент-метчики, рашпили, надфили, пилы, матрицы, калибры, топоры |  |
| Сталь У10А | ГОСТ 1435-99 | Сталь У12, Сталь У12А | не свар |  | инструмент-метчики, рашпили, надфили, пилы, матрицы, калибры, топоры |  |
| Сталь У12 | ГОСТ 1435-99 | Сталь У10, Сталь У10А | не свар |  | инструмент-метчики, плашки, надфили, развертки, пилы, матрицы, калибры, скобы |  |
| Сталь У12А | ГОСТ 1435-99 | Сталь У10, Сталь У10А | не свар |  | инструмент-метчики, плашки, надфили, развертки, пилы, матрицы, калибры, скобы |  |
| Сталь У7 | ГОСТ 1435-99 | Сталь У8 | не свар |  | инструмент-зубила, долота, бородки, молотки, ножницы для металла, топоры, колуны, стамески, плоскогубцы, кувалды |  |
| Сталь У7А | ГОСТ 1435-99 | Сталь У8 | не свар |  | инструмент-зубила, долота, бородки, молотки, ножницы для металла, топоры, колуны, стамески, плоскогубцы, кувалды |  |
| Сталь У8 | ГОСТ 1435-99 | Сталь У7, Сталь У7А, Сталь У10, Сталь У10А | не свар |  | инструмент-фрезы, зенковки, топоры, стамески, долота, пилы, ролики накатные, кусачки, плоскогубцы |  |
| Сталь У8А | ГОСТ 1345-90 | Сталь У7, Сталь У7А, Сталь У10, Сталь У10А | не свар |  | инструмент-фрезы, зенковки, топоры, стамески, долота, пилы, ролики накатные, кусачки, плоскогубцы |  |
| Сталь У9 | ГОСТ 1435-99 | Сталь У7, Сталь У7А, Сталь У8, Сталь У8А | не свар |  | инструмент-слесарный, монтажный, калибры |  |
| Сталь У9А | ГОСТ 1435-99 | Сталь У7, Сталь У7А, Сталь У8, Сталь У8А | не свар |  | инструмент-слесарный, монтажный, калибры |  |
| Сталь ХВ4Ф | ГОСТ 5950-2000 |  | не свар |  | резцы и фрезы при обработке с небольшой скоростью резания твердых металлов, резцы гравировальные, пуансоны прошивные |  |
| Сталь ХВГ | ГОСТ 5950-2000 | Сталь9ХС, СтальХГ, Сталь9ХВГ, СтальХВСГ, СтальШХ15СГ | не свар |  | инструмент измерительный и режущий, для которого повышенное коробление при закалке недопустимо, калибры резьбовые , протяжки, метчики длинные, развертки длинные |  |
| Сталь ШХ15 | ГОСТ 801-78 | СтальШХ15СГ | КТС |  | Шарики диаметром до 150 мм, ролики до 23 мм, кольца подшипников, втулки плунжеров, плунжеры, клапаны, ролики, др.детали высокой твердости и износостойкости |  |
| Сталь ШХ15СГ | ГОСТ 801-78 | Сталь ШХ15 | КТС |  | Шарики диаметром более 50 мм, ролики более 35 мм, кольца подшипников крупногабаритные |  |
| Сталь ШХ4 | ГОСТ 801-78 |  |  |  | Кольца подшипников железнодорожных |  |
| СЧ10 | ГОСТ 1412-85 | СЧ15,СЧ20, СЧ25,СЧ30, СЧ35 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники | изгиб |
| СЧ15 | ГОСТ 1412-85 | СЧ18,СЧ20, СЧ25,СЧ30, СЧ35 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники | изгиб |
| СЧ18 | ГОСТ 1412-85 | СЧ20,СЧ25, СЧ30, СЧ35 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники | изгиб |
| СЧ20 | ГОСТ 1412-85 | СЧ25,СЧ30, СЧ35 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники | изгиб |
| СЧ25 | ГОСТ 1412-85 | СЧ30, СЧ35 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники | изгиб |
| СЧ30 | ГОСТ 1412-85 | СЧ35 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники | изгиб |
| СЧ35 | ГОСТ 1412-85 | СЧ30 | не свар | не прим | станины, корпуса, кронштейны, опоры, плиты, крышки, траверсы, колосники | изгиб |
| Уран |  |  |  |  | энергетические элементы, оружие |  |