| Ra, мкм | Вид обработки. |
| --- | --- |
| Параметр: | Наружные поверхности тел вращения: |
| > 12,5...50 3,2...12,5 0,8...2,5 0,1...0,8 | Точение: - черновое - получистовое - чистовое - тонкое |
| > 1,0...2,5 0,2...1,25 0,05...0,25 | Шлифование: - предварительное - чистовое - тонкое |
| 0,032...0,28 | Суперфиниширование: |
| 0,008...0,08 | Полирование: |
| 0,01...0,11 | Притирка: |
| 0,03...2,0 | Обкатывание и выглаживание: |
| 0,063...1,6 | Виброобкатывание: |
| 0,02...1,6 | Электромеханическая обработка: |
| 0,02...1,6 | Магнитно-абразивная: |
| Параметр Ra, мкм: | Внутренние поверхности вращения: |
| 3,2...12,5 | Сверление и рассверливание: |
| > 3,2...6,3 1,25...3,2 | Зенкерование: - черновое - чистовое |
| > 1,25...2,5 0,63...1,25 0,32...0,63 | Развертывание: - черновое - чистовое - тонкое |
| > 1,25...3,2 0,32...1,25 | Протягивание: - черновое - чистовое |
| > 6,3...12,5 1,6...6,3 0,8...2,0 0,2...0,8 | Растачивание: - черновое - получистовое - чистовое - тонкое |
| > 1,6...3,2 0,32...1,6 0,08...0,32 | Шлифование: - предварительное - чистовое - тонкое |
| > 1,25...3,2 0,25...1,25 0,04...0,25 | Хонингование: - предварительное - чистовое - тонкое |
| 0,02...0,16 | Притирка: |
| 0,05...2,0 | Раскатывание и выглаживание: |
| 0,063...1,6 | Виброраскатывание: |
| 0,1...1,6 | Калибрование: |
| Параметр Ra, мкм: | Плоские поверхности: |
| > 3,2...12,5 1,0...4,0 0,32...1,25 | Фрезерование торцевое: - черновое - чистовое - тонкое |
| > 3,2...12,5 0,8...3,2 0,2...1,0 | Фрезерование цилиндрическое: - черновое - чистовое - тонкое |
| > 6,3...50 1,0...6,3 0,32...1,6 | Строгание: - черновое - чистовое - тонкое |
| > 25...50 1,6...6,3 0,32...1,6 | Точение торцовое: - черновое - чистовое - тонкое |
| > 1,0...3,2 0,32...1,25 | Протягивание: - черновое - чистовое |
| > 1,6...4,0 0,32..1,6 0,08...0,32 | Шлифование: - предварительное - чистовое - тонкое |
| 0,032...6,3 | Шабрение: |
| 0,1...2,0 | Накатывание роликами и шариковыми головками: |
| 0,16...2,5 | Вибронакатывание: |
| 0,032...0,3 | Виброполирование: |
| 0,02...0,1 | Притирка: |